prodotti chimici industriali

ZOPPOLA  Via Cusano n. 9

tel. 0434/574121  fax 0434/977200

SPECIFICA DI  VENDITA

CALCE IDRATA POLVERE

GARANZIE DI VENDITA

Titolo in Ca(OH)2 ........................		    92- 95 %

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto .......................................…     polvere biancastra

Granulometria media……………..	   1.7-2.1 mm

Titolo in Ca(OH)2 .......................... 	    92- 95 %

Calcio carbonato (CaCO3) ………            4- 7 %

Ossido di Magnesio (MgO)...........           0.5- 0.8 %

Silice(SiO2) …………......................          0.1- 0.4 %

Ossido Ferrico  (Fe2O3) ...............	    0.02- 0.05 %

Ossido di Alluminio (Al2O3)……..	    0.04- 0.1%

Ossido di Calcio (CaO) …………..            0.5-1 %

Anidride solforosa (Al2O3)……….	    0.05- 0.17 %

Data ................................				           CIDA SpA