prodotti chimici industriali

ZOPPOLA  Via Cusano  n. 9

tel. 0434/574121  fax 0434/977200

SPECIFICA DI  VENDITA

IDRATO DI IDRAZINA SOLUZ. 24%

GARANZIE DI VENDITA

Tenore in N2H4.H2O ..............................               24 %

Densità a 20 °C .............................………	         1.005 g/l

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto ................................       liquido incolore o legg. colorato

Contenuto in N2H4.........................                        15.3+/- 0.6

Contenuto in Cl …………………….                        < 4 ppm

pH sol. 1% …………………………..               	  10.4

Residuo secco.. .............................	                  < 2 ppm

Sodio (Na) …...................................	                  < 1 ppm

Ferro (Fe) ….............................…....	                  < 2 ppm

Calcio …………………….................	                 < 1 ppm

Carbonio totale ……………………..	                 < 300 ppm

Data ................................				           CIDA SpA